射出成型缺陷對策表

| 註： 增加調整 減少調整 檢查修正 | 塑膠自射嘴滴流 | 短射 | 螺射不退 | 縮水 | 溢料毛頭 | 成品黏模 | 澆道黏模 | 表面不佳 | 黑紋 | 焦斑 | 黑 點 、 黑 斑 | 流紋 | 結合線 | 銀紋 | 成品脆弱 | 成品變形 | 氣泡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 射出壓力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 射出速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 射出時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 射出劑量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次射出壓力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次射出時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 料管溫度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 射嘴及前段溫度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 料管後段溫度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料乾燥溫度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料乾燥時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模具溫度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺桿轉速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 背壓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 螺桿後退距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 關模壓力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷卻時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 頂出速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查原料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 澆口及澆道大小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 澆口及澆道位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模具打光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模具倒角檢修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模具排氣孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脫模油之使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清理模具各部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查料管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查料斗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

塑膠單位換算表

| 抗折、抗張、耐壓縮強度及模數. MPa; Psi; kg/cm2; kg/in2. 1; 145; 10.19; 101945.15. 6.9×10-3; 1; 0.0703; 703.07. 9.8×10-2; 14.22; 1; 10000. 9.8×10-6; 1.422.×10-3; 0.0001; 1. |  | 衝 擊 強 度. ft-lb/in; J/m; kg-cm/cm. 1; 53.35; 5.45. 0.0187; 1; 0.102. 0.183; 9.803; 1. |
| --- | --- | --- |

加工條件指引

| 原 料 名 稱 | 代 號 | 噴嘴溫度 | 第一段溫度 | 第二段溫度 | 下料段溫度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polystyrene | PS | 150-230℃ 330-445℉ | 165-230℃ 330-445℉ | 155-215℃ 310-420℉ | 145-200℃ 295-390℉ |
| Styrene_Acrylonitrile | SAN(AS) | 190-280℃ 380-540℉ | 150-230℃ 300-445℉ | 150-230℃ 300-445℉ | 150-230℃ 300-445℉ |
| Acylonitrile-Butadient-Styrene | ABS | 210-230℃ 410-446℉ | 220-230℃ 428-446℉ | 210-220℃ 410-428℉ | 200-210℃ 392-410℉ |
| Cellulose Acetate | CA | 160-225℃ 320-440℉ | 185-225℃ 365-440℉ | 175-210℃ 345-410℉ | 160-190℃ 320-375℉ |
| Cellulose Acetate Butyrate | CAB | 140-190℃ 285-375℉ | 160-190℃ 320-375℉ | 150-180℃ 300-355℉ | 140-170℃ 285-340℉ |
| Acrylic | PMMA | 200-250℃ 390-480℉ | 220-250℃ 430-485℉ | 210-240℃ 410-465℉ | 200-230℃ 390-445℉ |
| Polyphenylen oxide (Noryl) | PPO | 225-290℃ 440-555℉ | 245-290℃ 475-555℉ | 235-280℃ 455-540℉ | 225-270℃ 440-520℉ |
| Polycarbonate | PC | 250-320℃ 480-610℉ | 290-320℃ 555-610℉ | 270-300℃ 520-575℉ | 250-280℃ 480-540℉ |
| Polysulphone | PSF | 300-360℃ 575-680℉ | 320-360℃ 610-680℉ | 310-350℃ 590-660℉ | 300-340℃ 575-645℉ |
| Polyamide 6.6 (Polyamide A) | PA | 260-295℃ 500-565℉ | 270-295℃ 520-565℉ | 270-295℃ 520-565℉ | 270-295℃ 520-565℉ |
| Polyamide 6 (Polyamide B) | PA | 220-260℃ 430-500℉ | 230-260℃ 445-500℉ | 220-250℃ 430-485℉ | 220-240℃ 430-465℉ |
| Polyamide 12 | PA | 195-250℃ 385-480℉ | 200-250℃ 390-480℉ | 190-240℃ 380-465℉ | 190-240℃ 380-465℉ |
| Polyurethane (linear) (Polyamide C) | PUR | 175-230℃ 345-445℉ | 200-235℃ 390-455℉ | 190-225℃ 375-440℉ | 180-215℃ 365-420℉ |
| Acetat resin | POM | 185-220℃ 365-430℉ | 185-215℃ 365-420℉ | 185-200℃ 365-390℉ | 185-200℃ 365-390℉ |
| Lin. Polyester | PETP | 230-290℃ 450-555℉ | 240-290℃ 465-555℉ | 230-280℃ 445-540℉ | 220-270℃ 430-520℉ |
| Polyethylene Soft | PE | 185-250℃ 360-480℉ | 210-250℃ 410-480℉ | 200-240℃ 390-465℉ | 190-230℃ 375-445℉ |
| Polyethylene Hard | PE | 190-300℃ 375-575℉ | 230-300℃ 445-575℉ | 220-290℃ 430-555℉ | 210-280℃ 410-540℉ |
| Polypropylene | PP | 230-300℃ 445-575℉ | 220-290℃ 430-555℉ | 210-270℃ 410-520℉ | 200-250℃ 390-480℉ |
| Polytetrafluor-ethylene (Hostaflon Teflon FEP) | PCTFE FEP | 320-390℃ 610-735℉ | 340-370℃ 645-700℉ | 320-350℃ 610-660℉ | 300-330℃ 575-625℉ |
| Tefzel | ETFE | 325-350℃ 620-600℉ | 350-365℃ 600-690℉ | 305-355℃ 580-670℉ | 295-345℃ 565-655℉ |
| PVC Rigid | PVC Rigid | 145-180℃ 295-355℉ | 160-180℃ 320-355℉ | 150-170℃ 300-340℉ | 140-160℃ 285-320℉ |
| PVC Soft | PVC Soft | 140-200℃ 285-390℉ | 150-170℃ 300-340℉ | 140-160℃ 285-320℉ | 130-150℃ 265-300℉ |